GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUBMĂSURII 4.3 – componenta Infrastructură de acces agricolă – *Versiunea - 2021 -*

**Anexa 6 bis – Tipuri de drumuri de exploatare agricolă**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoria drum conform O.M. MAAP 212/ 2002** | **Lățimea (m)** | | | **Sisteme rutiere** | | | |
| **Partea carosabila** | **Acostament** | **Totala** | **Mixturi asfaltice** | **Beton de ciment** | **Împietruire**  **(macadam)** |
| **I** | **5.50** | **0.75** | **7.00** | - 4 cm uzură BA;  - 5 cm strat de legătură BAD;  - 15 cm piatră spartă;  - 15 cm balast;  - acostamente balastate;  - șanțuri/rigole. | - 20 cm - Dală de beton BcR 4;  - 2 cm - Strat de repartiție din nisip;  - 20 cm - Strat inferior de fundație din balast;  - 7 cm - Substrat izolator de nisip;  - acostamente;  - șanțuri/rigole. | x |
| **II** | **4.00** | **0.50** | **5.00** | - 4 cm uzură BA;  - 6 cm strat de legătură BAD;  - 10-12 cm piatră spartă, macadam;  - 15-25 cm balast;  - 7 cm substrat de nisip;  - acostamente balastate;  - șanțuri/rigole. | - 10-20 cm - Dală de beton BcR 4;  - 5-10 cm - Strat de repartiție din nisip;  - 20-25 cm - Strat inferior de fundație din balast;  - 7 cm - Substrat izolator de nisip/ pământ tratat cu var;  - acostamente;  - șanțuri/rigole. | - 10 cm strat de uzură din macadam ordinar;  - 10-20 cm fundație din piatră spartă;  - \*10 cm - strat din blocaj de piatră brută;  - 5-30 cm strat de fundație din balast;  - șanțuri/rigole.  \*se utilizează cu strat de fundație din balast până la 10 cm |
| **III** | **2.75** | **0.375** | **3.50** | - 4-5 cm uzură BA;  - 6 cm strat de legătură BAD/ strat de agregate natural stabilizate cu ciment;  - 10-12 cm piatră spartă, macadam;  - 15-20 cm balast fundație;  - 10 cm strat de formă din pământ stabilizat cu balast;  - acostamente balastate;  - șanțuri/rigole. | - 10-20 cm - Dală de beton BcR 4;  - 2-10 cm - Strat de repartiție din nisip;  - 20-25 cm - Strat inferior de fundație din balast;  - 7-20 cm - Substrat izolator de nisip/amestec de balast/pământ tratat cu var;  - acostamente;  - șanțuri/rigole. | - 10 cm strat de uzură din macadam ordinar/balast;  - 10-20 cm fundație din piatră spartă/ balast;  - 5-30 cm strat de fundație din balast/ piatra spartă;  - șanțuri/rigole. |